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Zadané úkoly diplomové práce :

Praktická část :

Inv.č. 1705180/74 Assumpta s Ježíškem, olej, plátno,,autor neznámý, 126,2 × 105,7 cm,. 18. století, Regionální muzeum Stříbra v Kutné hoře
Obraz byl ve velmi špatném technickém stavu. Podložka byla v celé ploše deformovaná, zkřehlá, prověšená, s velkou členitou trhlinou s chybějícím plátnem vpravo od středu,  plátěnou záplatou nalepenou ze zadní strany plátna vlevo a papírovou vpravo nahoře. 
Barevná vrstva byla zkrakelovaná, její přilnavost k podkladu byla zhoršená. Na jejím povrchu byla vrstva degradovaného zažloutlého laku, přemalby, nevyhovující retuše a silná vrstva povrchových nečistot. 

Při restaurování tohoto díla bylo nutné využít široké spektrum znalostí a postupů, jako je zajištění malby lokálními přelepy, prekonsolidace barevné vrstvy, strukturální konservace plátěné podložky (sejmutí podložky z rámu, striplining, přemosťování, vkládání plátěné intarsie, vyrovnávaní podložky za pomoci vlhkosti a tlaku, práce na nažehlovacím stole), celoplošná konsolidace. Pro snímání nečistot, zažloutlého laku, přemaleb a nevyhovujících retuší byly zvoleny soudobé postupy a materiály v celé šíři, vždy s velkým respektem k povrchu malby. Defekty byly s ohledem na charakter povrchu pečlivě vytmeleny  
Nyní je práce na obraze před dokončením, ve fázi akvarelové retuše.
Polychromovaná dřevěná plastika „Sv. Ladislav Uherský“ výška 90 cm, 18.stol., autor neznámý
V případě polychromované plastiky Sv. Ladislava Uherského bylo důležité nejprve provést restaurátorský průzkum a ujasnit si, jak a z čeho byla plastika vytvořena, z kolika vrstev se skládá polychromie. Za tímto účelem byly odebrány vzorky pro chemickotechnologický průzkum. Dále jaký je technický stav dřeva i polychromie. Od získaných informací se pak odvíjela koncepce celého restaurátorského zásahu. 
Po zpevnění polychromie, očištění povrchu od prachových depozitů, ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, bylo nutné doplnit chybějící partie v oblasti žezla, štítu, erbu. Na základě vymodelovaných návrhů byly tyto úspěšně doplněny ve spolupráci se sochařem restaurátorem. Odstranění povrchových nečistot bylo provedeno opět diferencovaně s dobrým porozuměním možných úskalí, která mohou při snímání nečistot zejména u zlacených povrchů nastat. 
Po vyhodnocení průzkumu polychromie bylo rozhodnuto, že bude ponechána novější nepůvodní vrstva, která byla lépe zachovaná a lépe provedená.  Relativně velké ztráty byly dokřídovány a praskliny vytmeleny. Plastika je v tuto chvíli ve stavu po tmelení, v počáteční fázi retuše.
Praktická část zahrnuje v celé šíři základní restaurátorskou problematiku.

Všechny restaurátorské postupy byly prováděny pečlivě, s rozvahou, s pochopením zadaného materiálu, na základě důkladného optického i chemicko technologického průzkumu. 

Práce je odpovídajícím způsobem dokumentována, doplněna fotografickou přílohou.

Teoretická část :
„Vývoj a technologie spodních obrazových rámů“

V teoretické práci jsou shromážděny informace o historii a technologii vypínacích rámů. Vzhledem k tomu, že posluchačka čerpala v mnoha případech z anglicky psaných zdrojů, musela se vypořádat nejen s uspořádáním samotných faktů, ale i s přeložením odborné terminologie, přičemž ne vždy jí byly známé české ekvivalenty. Překlad některých termínů vybízí k dalšímu zamyšlení. Pozitivně lze hodnotit obrazovou přílohu a tabulky se zákresy a popisem spojů.
Technologické kopie

· Český mistr, „Římská madona“ tempera, buková deska potažená plátnem, 21x16,5 cm před r. 1360
· Alexandr Adriaenssen „Zátiší s ústřicemi“ olej na dubové desce, 44 x 36 cm, dat. 1630,  Národní galerie.
· Jan Petr Molitor „Podobizna mladého muže s loutnou“ 76,5 x 60 cm, olej, plátno Národní galerie.dat.1741
Posluchačka se zabývala technologickými kopiemi dle zadání. Práci na Římské madoně má v rozpracovaném stavu.
Práci Veroniky Škopkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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