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Předmětem závěrečné diplomní práce studentky Terezy Márové byla restaurace závěsného obrazu na plátně „Portrét kanovníka“ od malíře Božetěcha Klementa /1817 – 1883/. Signováno a  datováno rokem 1872. V majetku Národní galerie v Praze. Olejomalba byla napnutá na nevhodném bezklínovém blindrámu, který se proznačil v ploše plátna. Středem obrazu se táhla vertikální zateklina  se stříškovitě uvolněnou krakelovanou malbu v okolí. Při okraji se vyskytovala menší trhlina a drobné perforace. Malbu pokrýval zažloutlý lak z minulé restaurace a depozity. Diplomantka nejprve provedla kompletní neinvazívní průzkum obrazu – snímky v UV a rasantním světle, RTG, IR i falešné barevnosti. Pro  analýzu rozpoznání pigmentů použila snímky z kamery Osiris. Na IR snímku se objevila pomocná pravoúhlá síť.    Malba byla před současnou restaurací ve špatném stavu, místy uvolněná a místy prostoupená ostrou krakeláží. Po zpevnění a zajištění problematických vrstev bylo plátno vyrovnáno a rentoilováno pomocí Plexisolu na vakuovém stole. Zkoušky snímání laku diplomantka kontrolovala v UV světle. Osvědčilo se jeho odstraňování pomocí směsi organických rozpouštědel. Diplomantka podlepený obraz napnula na původní upravený podrám. Po sejmutí nečistot a změněného laku nakonec zatmelila všechny defekty bílým emulzním tmelem. Imitativní retuš akvarelovými a pryskyřičnými barvami a lakovální damarovým lakem s přísadou vosku zakončily restaurátorský proces a malba opět nabyla původního vzhledu.

  Dalším úkolem diplomantky byla restaurace pozdně gotické dřevěné polychromované plastiky Panny Marie ze sousoší sv. Anny Samatřetí  z počátku  16.století, rakouské provenience, z majetku Národní galerie. Lipové dřevo bylo místy poškozené červotočem a některé části řezby se už v minulosti ztratily např. palec levé ruky, ztratil se i Ježíšek. Sochy byly spolu spojené rovnou plochou s drobnými výstupky. Polychromie byla krakelovaná, uvolněná a na mnoha místech odpadlá. Fragmentární je i  aplikace presbrokátu na prsou Panny přemalby na inkarnátech a modrém rubu drapérie. Velmi choulostivé bylo 

upevňování a čištění zlacení, místy v minulosti „zpevňované“ klihem, které překrývalo starší vrstvu i původní zlacení, jak ukázal průzkum. Povrch plastiky byl pokrytý silnou vrstvou nečistoty, voskového laku, tmelů a klihu, který měl při minulé restauraci zpevnit uvolněnou polychromii, ale jejich snímání a následnu konsolidaci spíše zkomplikoval. Studentka v dokumentaci precizně doložila veškerý průzkum , včetně rozlišení původních vrstev podkladu a polychromie od přemaleb na základě odebraných mikrovzorků a mechanických sond. Chemická analýza potvrdila středověkou paletu pigmentů – křídový podklad, olovnatou bělobu, rumělku, azurit, olovnatociničitou žluť a hnědé okry. Návrh na restaurování a podrobný  průběh restaurace jsou zaznamenané v bohaté průvodní fotodokumentaci. Na základě konzultace s majitelem plastiky bylo upuštěno od doplnění ztracených částí dřevořezby i odpadlých míst polychromie. Po odstranění nepůvodních vrstev byl  na povrch sochy nanesen ochranný lak a lehká akvarelová lazura tam, kde se příliš projevoval obnažený světlý podklad.

Do diplomní práce Terezie Márové dále patří restaurace polychromované reliéfní sošky svaté Kateřiny, z majetku Národní galerie. RTG snímek ukázal, že hmota pravděpodobně jehličnatého dřeva je složena ze dvou horizontálně na sobě spojených plochých částí. Chemická analýza vzorků odebraných z podkladu a barevných vrstev ukázala ve výsledku škálu novodobých pigmentů např. zinkovou bělobu patrnou v UV světle která  zpochybnila předpokládané stáří artefaktu. Dřevořezba byla vyšetřena radiocarbonovu metodou s výsledkem datování v rozmezí datace 1500 – 1642. Z povrchu nepůvodní polychromie a zlacení byla sejmuta přemalba inkarnátu a zbytky klihu z upevňování. Trhlina ve dřevě byla zajištěna. Tmelení poškození Arbocelem spolu s akvarelovou retuší zklidnilo povrch sochy a přelakování tenkou vrstvičkou Paraloidu v toluenu ukončilo opravu.

Dalším náročným úkolem se pro diplomantku stala dílčí restaurace maleb na dvojdílném oboustranném středověkém deskovém obrazu na tzv Průhonické arše, původně rámované,  datované rokem 1490, opět z majetku Národní galerie  Christologické výjevy si s kolegyní rozdělily - Narození Ježíše Krista a Nanebevstoupení Krista připadlo Terezii Márové. Malba na lipovém dřevě byla v minulosti několikrát opravovaná, přemalovaná a lakovaná. Četné opravy a přemalby se týkaly nejen maleb ale i zlacení nebo bronzování rámů. Nepůvodní vrstvy jsou opadané, uvolněné a ztmavlé. Kompletní fyzikální průzkum ukázal rozsah pozdějších zásahů a sondy rozsah poškození originálních vrstev. Na RTG snímcích obou křídel se protější malby překrývají, ale i přes to lze rozeznat jejich lokální ztráty. V UV světle se přemalby a laky zobrazují velmi čitelně. Na IR snímcích oltáře je dobře patrná černá štětcová přípravná kresba, místy s pentimenti. Na řezech mikrovzorků odebraných z podkladu a malby byly zjištěny dobové středověké pigmenty a materiály : klihokřídový podklad, olovnatá běloba, olovnatociničitá žluť, azurit rumělka, červený organický lak, žluté a červené okry. Plátkové zlato bylo položeno na červený bolusový podklad, stříbření pravděpodobně na bolus bílý a provází je ještě puncování s diagonálně rytými linkami. Na lištách rámů na lícní straně bylo zlacení olejové, překryté později bronzem. Rubové lišty překrývá hrubá černá přemalba s šedavým rostlinným ornamentem, pod kterou se v rasantním osvětlení rýsují zbytky snad původního podkladu. Restaurátorka nejprve provedla PH zkoušky na citlivost podkladu k vodě, která se ukázala jako vysoká. Proto se při odstraňování povrchových nepůvodních přemaleb a ztenčování zažloutlých laků  osvědčila sada Cremonesiho rozpouštědel jako bezpečná. Snímání nečistot a bronzu z lícové lišty rámu posloužila emulzní směs.           

Nedílnou součástí restaurátorského oboru je restaurování nástěnných maleb. Diplomantka se zapojila do prací na barokních secco malbách v přízemí v jihozápadní části zámku v Kácově, kde studenti AVU již několik let působí. Autorem maleb je  K.J. Moravini, který je vytvořil v letech 1727 – 1729 ve stylu raného rokoka. Výjev s orientální tematikou zobrazuje příběh nalezení Mojžíše doplněný dole ornamentálním pásem. Interiéry zámku postihly stavební práce v 19. a 20. století. Výzdoba byla porušena elektrifikačními zásahy, cementovou přizdívkou, pekováním a  byla zcela zakryta 13 vrstvami vápenných a hlinkových nátěrů. Technologicky i časově namáhavé práci předcházela podrobná fotografická dokumentace, fyzikální průzkum, upevňování uvolněných partií a nakonec opatrné odstraňování nepůvodních vrstev převážně mechanickým způsobem ultrazvukovým nebo klasickým skalpelem. Návrh na způsob dokončení restaurace je přiložen v dokumentaci.  

Další prací Terezy Márové je  realizace kopie podle obrazu nizozemského barokního malíře Pietra Claesze /1579 – 1661/ : Zátiší  s pečeným bažantem – signováno a datováno rokem 1643, ze sbírky Národní galerie. Studentka se přitom zároveň snaží proniknout do způsobu jeho techniky malby, nejen vizuálně, ale i pomocí nedestruktivní analýzy prvků rentgenovou fluorescenční spektrometrií přenosným spektrometrem XRF, kterou zpracovala Ing. Lenka Zamrazilová z laboratoře AVU. Zároveň byl odebrán mikrovzorek z obrazu pro analýzu pigmentů. Výsledky jsou přiloženy k celkové dokumentaci kopie.

 Teoreticku prací významně prohloubila svůj zájem a znalost o dílo a život malíře Pietra Clasze, jeho současníky a napodobitele, sleduje i dobové historické události v Nizozemí. Studuje českou i cizí uměleckohistorickou literaturu, hledá ve starých receptářích tajemství techniky těchto mistrů. Malba zátiší ji velmi přitahuje – v loňském roce úspěšně dokončila technologickou kopii malíře Jana Davida de Heema : Zátiší s květinami a ovocem z roku 1638 z Národní galerie.  
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Diplomantka Tereza Márová svým rozsahem a poctivým a profesionálním zpracováním všech zadání mne přesvědčila o svém všestranném zájmu o restaurátorskou profesi a proto doporučuji udělení vysokoškolského titulu MgA. Její diplomovou práci hodnotím výborně..

V Praze, 3. 6 .2025




ak. mal. Zora Grohmanová  

